附件3

《纺织化纤行业先进工程技术汇编》编写模板

《纺织化纤行业先进工程技术推荐书》

XXXXXXXX技术

（可依据实际情况，对模板内容进行适当修改）

- 技术成果基本信息

| 成果单位 | XXXX公司 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 技术成果名称 | 熔体直纺数字化柔性生产技术 |  |
| 所属领域 | 化纤纺丝工艺与智能制造 |  |
| 成果类型 | 化纤生产单元技术 |  |
| 成果形成时间 | 2010年~2024年（不断迭代进步） |  |
| 成果首次应用 | 2010年 |  |
| 主要联系人 | XXX |  |

二、技术原理、核心内容及创新点

1.熔体直纺（Melt Direct Spinning）技术

是一种高效、节能的化学纤维生产技术，主要用于生产涤纶（聚酯）、锦纶（尼龙）等合成纤维。其核心特点是跳过传统工艺中的切片制造、干燥和再熔融环节，直接将聚合反应生成的熔体输送到纺丝设备进行纺丝。主要过程：（1）连续聚合：原料（如PTA和MEG用于涤纶）在聚合反应釜中连续反应，生成高分子量聚合物熔体（如聚酯熔体）；（2）熔体直供：高温熔体通过管道直接输送至纺丝箱体，无需冷却造粒成切片；（3）直接纺丝：熔体经计量泵精确分配，通过喷丝板挤出细流，经冷却、拉伸、卷绕形成初生纤维（UDY）；（4）后处理：初生纤维通过牵伸、热定型等工序，制成成品丝（POY、FDY等）。

熔体直纺技术通过“聚合-纺丝一体化”的连续生产模式，大幅降低了合成纤维的制造成本和能耗，是化纤行业向高效、绿色制造升级的核心路径。未来随着柔性化、智能化技术的突破，将进一步推动高端纤维国产替代与全球竞争力提升。

2.熔体直纺数字化柔性生产技术

通过聚合反应后的熔体直接输送至纺丝设备，结合智能控制系统实现多品种快速切换，取消传统切片干燥、再熔融环节。其核心目标是实现大容量聚酯熔体直纺生产线的柔性化（多品种快速切换）、数字化控制及节能降耗。

“熔体直纺数字化柔性生产技术”是多家企业在不同时间段通过技术迭代共同推进的行业革新成果。

以下是关键核心创新点和研发时间线：

- 无锡聚新科技公司2010年率先研发出“国产熔体注射系统”，首次在熔体直纺管道中在熔体直纺管道中引入动态混合器，支持母粒（如色母粒、功能母粒）在线添加，突破传统直纺品种单一的限制。

- 无锡聚新科技公司在2013年与恒逸集团合作开发开发黑丝直纺技术，解决高浓度色母粒混合均匀性难题；

- 恒逸集团2016年开发“大容量熔体直纺提质降耗及柔性化生产技术”通过全流程优化与在线添加改性剂，实现消光纤维等多品种联合生产，显著提升柔性与能效；

- 滁州安兴环保彩纤公司2017年建成首个20万吨熔体直纺在线添加差别化短纤生产线，实现24种基本色柔性生产，替代高污染印染工艺。

- 闽江学院联合金纶高纤等提出“三原色在线配色系统”，结合计算机配色算法，支持多彩涤纶丝的低成本切换生产。

- 无锡聚新科技公司积累十年数据构建“智能诊断系统”，实时优化熔体注射工艺。

- 盛虹控股集团历时5年（2019–2024）研发，建成30万吨/年熔体直纺复合纤维生产线，实现并列复合纤维连续聚合直纺，技术达国际领先水平，柔性生产线产品已被安踏、耐克等国际品牌采用，能耗成本低于传统切片纺30%。

- 智能化管控突破。2024年浙江中控技术公司“熔体负荷平衡技术”获国家专利授权，通过实时算法优化聚酯-纺丝供需匹配，提升生产稳定性；聚新科技公司的“纺制优化系统”获国家专利授权，动态调整混合参数，进一步提高纺丝效率与质量。

三、主要技术参数与性能指标

| 指标类别 | 参数值 |
| --- | --- |
| 单线产能 | ≥30万吨/年 |
| 熔体输送温差 | ±1℃（全程） |
| 断丝率 | ≤0.8次/吨丝 |
| 产品CV值 | ≤1.5%（强度均匀性） |
| 能耗 | 0.85吨标煤/吨丝（国标1.2） |

四、应用范围与适用条件

应用范围：PET、PA6、PP等熔纺化纤生产，尤适差异化、功能性纤维。

适用条件：

1.聚合产能≥20万吨/年；

2.厂区空间满足管道布局；

3.配备工业互联网基础设施。

五、实施案例

| 项目名称 | 规模 | 地点 | 应用时间 | 应用内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒逸石化年产30万吨功能性聚酯项目 | 30万吨/年 | 浙江杭州 | 2023年 | 熔体直纺+智能调度系统 |
| 桐昆集团绿色智造基地 | 50万吨/年 | 江苏南通 | 2022年 | 全流程数字化柔性生产线 |
| 新凤鸣超细旦FDY项目 | 12万吨/年 | 浙江桐乡 | 2021年 | 直纺工艺生产0.3dpf超细丝 |

六、效益分析

| 效益类型 | 具体成果 |
| --- | --- |
| 经济效益 | 吨丝成本降低¥800，投资回收期<3年 |
| 环境效益 | 节能35%（年减排CO₂ 12万吨）；废水减少50%（取消切片清洗） |
| 社会效益 | 推动行业智能制造标准制定，减少用工密度40% |

七、技术先进性、成熟度与可靠性

1. 先进性

- 整体技术国际先进，部分单项技术国际领先（打破日德技术垄断）

- 获中国纺织工业联合会科技进步一等奖

2.成熟度

- 工业化应用（全国落地15条产线）

- 设备国产化率>90%

3.可靠性

- 连续运行故障率<0.5%

- 通过ISO 50001能源管理体系认证

- 成果和知识产权

相关专利、获奖、鉴定证书等证明材料扫描件。

九、推广应用前景与建议

1. 前景预测

未来5年国内渗透率将从30%提升至60%，东南亚市场潜力巨大。

- 推广建议

（1）政策层面：纳入《产业结构调整指导目录》鼓励类；

（2）企业层面：优先在新建园区应用，老厂区逐步改造；

（3）技术支撑：建立区域性智能制造共享平台。